Облицовочная накладка на ступень входной группы (противоскользящий рельеф поверхности,  толщина 2 см, материал – высокопрочный бетон армированный композитной фиброй)

Облицовочная плита горизонтальной площадки входной группы (противоскользящий рельеф поверхности,  толщина 1,4 - 2 см, материал – высокопрочный бетон армированный композитной фиброй)

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Облицовочная накладка на ступень входной группы.

Облицовочная плита горизонтальной площадки входной группы.

Цель закупки

Облицовка уличного крыльца (ступени и площадка).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Облицовочная накладка на ступень представляет собой тонкостенную бетонную конструкцию Г-образную в профиле, на лицевой поверхности облицовочной накладки выполнен противоскользящий рельеф. Поступь и подступенник облицовочного элемента имеют сочленение под острым углом 84 градуса (+-2 градуса). Лицевая сторона, в месте сочленения проступи и подступенника, облицовочного элемента, выполнена округлой, с радиусом окружности 14-17 мм. Высота подступенника облицовочного элемента не менее 180мм, размер проступи облицовочного элемента не менее 380 мм, толщина проступи и подступенника 19-22 мм (в месте сочленения проступи и подступенника до 30 мм), вес погонного метра облицовочного элемента при размерах проступи 380 мм и подступенника 180мм - не более 34 кг. Требуемая длина отдельного элемента не менее 1210 мм. Облицовочная плита горизонтальной площадки входной группы представляет собой тонкостенную бетонную конструкцию толщиной 14-20мм на лицевой поверхности, которой выполнен противоскользящий рельеф. Одна из сторон облицовочной плиты должна иметь длину не менее 600 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик облицовочные элементы должны быть изготовлены из бетона на высокопрочных наполнителях: гранит, габбро-диабаз. В составе бетона должны присутствовать армирующие композитные волокна. |
| Обоснование требований к конструкции облицовочного элемента, габаритным размерам, весу и противоскользящему рельефу | Определяется размерами крыльца заказчика и желанием минимизировать стыковочные швы. При этом заказчик хочет получить долговечный Г-образный в профиле облицовочный элемент, содержащий проступь, сформованную монолитно с подступенником, имеющую эргономичный угол и радиус закругления в месте сочленения проступи и подступенника. Сочетание перечисленных требований должно обеспечить безопасное и удобное передвижение по лестнице посетителей отделения банка. Ограничение по весу продиктовано желанием получить нетяжелый облицовочный элемент, который легко могут монтировать двое рабочих, что значительно минимизирует затраты на монтаж изделий. Размер облицовочных плит определяется размером крыльца заказчика, а так же размером Г-образного облицовочного элемента ступени. Поэтому одна из сторон плиты должна быть не менее 600 мм, это необходимо для того чтобы две плиты, с учетом подрезки, в месте перехода лестницы в горизонтальную площадку перекрывали длину одной ступени, имеющей длину 1210 мм. и образовывали единый архитектурный ансамбль с минимальным количеством стыковочных швов. Наличие противоскользящего рельефа поверхности необходимо для обеспечения безопасности посетителе. Требование заказчика минимизировать стыковочные швы и получить бетон на высокопрочных наполнителях преследует цель получения долговечного крыльца с минимальным количеством швов, через которые под облицовку может проникать влага, способная при замерзании разрушать облицовку. |
| Требования к цветовому решению | Цвет облицовочных элементов – серый, однородный. Окраска бетона в массе. |
| Требования к качеству противоскользящего рельефа, поверхности облицовочных элементов | Противоскользящий рельеф поверхности облицовки должен удовлетворять требованиям эстетической привлекательности и обеспечивать противоскольжение обуви посетителей отделения банка. |
| Требования к маркировке и качеству | К бетонным облицовочным элементам предъявляются требования соответствия ГОСТ 13015-2012 ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения На облицовочном элементе должна содержаться информация о дате выпуска и смене производившей продукцию, нанесение информации с помощью чернильного штампа в соответствии с ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства |
| Комплектация продукции | Изделия Паспорт изделия на всю партию поставки -1 шт. Инструкция по монтажу -1 шт. |
| Требования к упаковке, Транспортировке, Требования к поставке | В целях сохранности товара до монтажа, Г-образные облицовочные элементы должны быть уложены на поддоны, между изделиями должны быть уложены прокладки из вспененного полимерного материала, снаружи изделия должны быть замотаны стрейч-пленкой. Допускается складировать облицовочные элементы без применения контейнеров. В этом случае облицовочные элементы должны быть уложены, вплотную один к другому. Г-образные облицовочные элементы, поставка: в виде облицовочных элементов длиной не менее 1210 мм компактно уложенных на поддоне в количестве не более 20 шт. Облицовочная плита горизонтальной поверхности, поставка: в виде облицовочных плит размещенных в транспортировочный бокс, уложенных в вертикальном положении с разделителем в виде вспененного полимерного материала. |
| Требования к монтажу | Монтаж: Начало монтажа обычно производится от нижней ступени к верху лестницы, затем монтируется площадка и боковая облицовка, если таковая требуется. Возможен монтаж облицовки лестницы начиная с верхней ступени и далее вниз, но в этом случае требуется каждый раз тщательно вымерять подступенник нижнего облицовочного элемента. Монтаж проступи выполняется с небольшим уклоном к горизонту (1-2 градуса), для того чтобы вода могла стекать с верхних ступеней вниз и не задерживаться в продольных швах. Резка изделий: Резка осуществляется алмазным диском по бетону установленным на углошлифовальную машину. Производится резка после точного замера основания поэтапно на каждый элемент. Клей: В случае если основание содержит большие неровности, рекомендуется плиточный клей с крупным наполнителем, имеющий характеристики, допускающие заполнение больших пустот и толщину клеевого слоя 20мм. В случае если основание содержит небольшие неровности, возможно использование клея с обычным наполнителем, с толщиной клеевого слоя не более 6 мм, Например NV «Knauf Flex». Недостатки этого клея: невозможность нанесения слоя более 6 мм. Преимущества: высокая пластичность, при этом не вытекает из заполненных полостей, отличные клеющие свойства, быстрая схватываемость. Заполнение пустот: При установке элементов необходимо без пустотное заполнение клеевым раствором пространства между основанием и облицовочным элементом (обращать внимание на тщательно заполнение пространства тыльной стороны подступенника и места сочленения проступи и подступенника). Клей наносится только ровным шпателем. При установке накладок на ступени клей наносится как на основание, так и на сам элемент. Компенсирующие швы: При установке нижней ступени обязательно оставляется зазор между накладкой и землей не менее 10мм., компенсирующий шов заполняется затиркой. Так же делается компенсирующий шов на стыке элемента со стеной. Зазор так же должен быть не менее 10мм. и заполняется затиркой. Затирка: Рекомендуется двухкомпонентная эпоксидная C3-Затирка (Зубр). При герметизации швов вдоль шва проклеивается малярная лента и далее швы заполняются затиркой. Для удобства лучше использовать резиновые шпателя. Малярная лента снимается после застывания затирки. Финишная пропитка: После установки ступени необходимо тщательно промыть водой и прочистить щеткой всю поверхность. Обязательно дать им полностью высохнуть и только на сухие изделия наносить финишную пропитку. Рекомендуется двухкомпонентная финишная пропитка (гидрофобизатор) С3 ТРИТОН. Как правило используется для получение матовых цветов. Можно предварительно замешивать в нее колер, что придает равномерность цвета всей входной группы. Коллер замешивается непосредственно перед нанесением, пропитка с замешанным коллером не хранится. Рекомендуемая финишная пропитка для поверхность Состаренный Габбро - С3 КРЕМЕНЬ. Как правило используется для получение глянцевый цветов. Рекомендуется использовать для пропитки без цвета. При возможности выпадения осадков отложить процедуру до сухой погоды. Финишная пропитка до момента окончательной полимеризации боится влаги (24 часа). В случае, если есть вероятность выпадения осадков, обработанную поверхность закрывается укрывным материалом. |
| Производитель | ООО «Инноформа», г. Тверь Тел.: 8 4822 680780 Сайт: www.c3.ru |